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[bookmark: _Toc30764823]Приложение 6 
к Методическим рекомендациям

Пример отражения в акте выездной проверки результатов контроля

1. Локальная смета (реквизиты).
Устройство покрытия дорожек из плитки типа «Брусчатка» (площадь выполнения работ – 5734,1 кв. метра) (при необходимости, описание места выполнения работ).
По актам о приемке выполненных работ по форме № КС‑2 (реквизиты актов), в цементобетонном слое уложена металлическая сетка, толщина слоев из: цементобетона – 12 см, щебня – 15 см, песка – 10 см, имеется прослойка из нетканого синтетического материала.
В результате визуального обследования в двух точках установлено следующее (Таблица 1).
Таблица 1
(см)
	№ п/п
	Вид слоя
	Точка 1
	Точка 2

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цементобетон
	10
	12

	2.
	Щебень
	15
	15

	3.
	Песок
	10
	8

	4.
	Синтетический материал
	Имеется
	Имеется

	5.
	Наличие сетки
	Имеется
	Имеется



2. По результатам визуального осмотра фактически выполненные работы не соответствовали предусмотренным техническим заданием к государственному контракту (договору).
2.1. Устройство резинового покрытия на детской площадке выполнено в однотонной гамме темно-зеленого цвета, без сюжетного художественного оформления с использованием ярких, насыщенных цветов[footnoteRef:1], предусмотренного приложением 4 к техническому заданию к указанному государственному контракту. [1:  Красный, зеленый, желтый, синий, розовый, фиолетовый, оранжевый и другие цвета.] 

В цветники высажены однолетние (тагетес, петуния, бегония) цветочные культуры, что не соответствовало приложению 2 к техническому заданию к указанному государственному контракту, предусматривающему высадку многолетних растений (дицентра, аквилегия).
Смонтированные конструкции вертикального озеленения состоят из трех кашпо для цветов (термочаш) вместо предусмотренных приложением 5 к техническому заданию к указанному государственному контракту, актом о приемке выполненных работ от ____ № ____ пяти кашпо для цветов (термочаш).
3. По результатам визуального осмотра работ по благоустройству предусмотренным техническим заданием к государственному контракту (договору) (реквизиты) с проведением фотофиксации установлено:
3.1. В нарушение п.6.11 «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»[footnoteRef:2] укладка асфальтобетонного покрытия проводилась на неочищенное, мокрое основание (Рисунок 1). [2:  Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 972/пр «Об утверждении СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».] 

[image: ]
Рис. 1. Пример укладки асфальтобетонного покрытия.

3.2. В нарушение абз.2 п.9.8 Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы[footnoteRef:3] не выполнены работы по защите деревьев деревянными экранами площадью 208,2 кв. метра на общую сумму 184,3 тыс. рублей (Рисунок 2). [3:  Утверждено постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП.] 

[image: ]
Рис. 2. Поврежденное дерево в результате неустановки деревянных экранов.
3.3. Не выполнены работы по изоляции 440,0 метра трубопроводов изделиями из вспененного каучука, из вспененного полиэтилена, трубками (ТСН 2001.3-26-16-1) на общую сумму 170,9 тыс. рублей при устройстве катка с искусственным льдом (Рисунок 3).
[image: ]
Рис. 3. Отсутствие изоляции трубопроводов.

3.4. В нарушение п.8.12. СП 31‑115-2006[footnoteRef:4] уклоны поверхности превосходят установленные пределы для водостойких покрытий (Рисунок 10). [4:  Одобрены и рекомендованы Приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 03.07.2006 № 407.] 
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Рис. 4. Лужи на покрытии в связи с отсутствием разуклонки.

4. Локальная смета (реквизиты).
Устройство покрытия велодорожек (площадь выполнения работ – 4278,0 кв. метра) (при необходимости, описание места выполнения работ).
По актам о приемке выполненных работ по форме № КС‑2 (реквизиты актов) имеется прослойка из нетканого синтетического материала, толщина слоев из:
– асфальтобетона: нижний слой – 4,5 см, верхний слой – 3 см;
– щебня – 15 см;
– песка – 10 см.
По результатам инструментального контроля с использованием (наименование специализированного прибора, средства измерения; реквизиты свидетельства об утверждении типа; регистрационный номер типа средств измерений – номер; дата поверки – дата) в двух точках установлено следующее (Таблица 2).
Таблица 2
(см)
	№ п/п
	Вид слоя
	Точка 1
	Точка 2

	1
	2
	3
	4

	1.
	Асфальтобетон:
нижний слой/верхний слой
	3 / 4,5
	3 / 4,5

	2.
	Щебень
	13,5
	5

	3.
	Песок
	10
	10

	4.
	Синтетический материал
	Имеется
	Имеется



5. Локальная смета (реквизиты).
Устройство покрытия спортивных площадок типа «Мастерфайбр» (площадь выполнения работ – 1243,0 кв. метра) (при необходимости, описание места выполнения работ).
По актам о приемке выполненных работ по форме № КС‑2 (реквизиты актов) в цементобетонном слое уложена металлическая сетка, толщина слоев из: резиновой крошки – 2 см, цементобетона – 12 см, щебня – 15 см, песка – 10 см, имеется прослойка из нетканого синтетического материала.
По результатам инструментального контроля с использованием (наименование специализированного прибора, средства измерения; реквизиты свидетельства об утверждении типа; регистрационный номер типа средств измерений; дата поверки) в двух точках установлено следующее (Таблица 3).
Таблица 3
(см)
	№ п/п
	Вид слоя
	Точка 1
	Точка 2

	1
	2
	3
	4

	1.
	Резиновая крошка
	1,9
	1,2

	2.
	Цементобетон
	11
	12

	3.
	Щебень
	15
	15

	4.
	Песок
	9
	2

	5.
	Синтетический материал
	Отсутствует
	Имеется

	6.
	Наличие сетки
	Имеется
	Имеется



6. Локальная смета (реквизиты).
Устройство парковок (площадь выполнения работ – 1850,0 кв. метра) (при необходимости, описание места выполнения работ).
По актам о приемке выполненных работ по форме № КС‑2 (реквизиты актов) толщина слоев из асфальтобетона – 5 см, щебня – 10 см, песка – 10 см, имеется прослойка из нетканого синтетического материала.
По результатам инструментального контроля с использованием (наименование специализированного прибора, средства измерения; реквизиты свидетельства об утверждении типа; регистрационный номер типа средств измерений; дата поверки) в двух точках установлено следующее (Таблица 4).
Таблица 4
(см)
	№
п/п
	Вид слоя
	Точка 1
	Точка 2

	1
	2
	3
	4

	1.
	Асфальтобетон
	4
	5,5

	2.
	Щебень
	2
	10

	3.
	Песок
	8,5
	10

	4.
	Синтетический материал
	Отсутствует
	Отсутствует



7. Локальная смета (реквизиты).
Устройство асфальтового покрытия (площадь выполнения работ – 3910,0 кв. метра) (при необходимости, описание места выполнения работ).
По актам о приемке выполненных работ по форме № КС‑2 (реквизиты) толщина слоев из асфальтобетона – 5 см. 
[bookmark: _GoBack]По результатам инструментального контроля с использованием (наименование специализированного прибора, средства измерения; реквизиты свидетельства об утверждении типа; регистрационный номер типа средств измерений; дата поверки) в двух точках установлено следующее (Таблица 5).
Таблица 5
(см)
	Вид слоя
	Точка 1
	Точка 2

	Асфальтобетон
	5
	5
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